SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NAWIERZCHNIA  Z  BETONU  ASFALTOWEGO

D – 05.03.05.

Jelenia Góra 2009

SPIS TREŒCI

1. WSTÊP

2. MATERIA£Y

3. SPRZÊT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

1. WSTÊP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna zosta³a opracowana na podstawie Ogólnych Specyfikacji Technicznych, stanowi podstawê jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót drogowych zwi¹zanych z przebudow¹ ul. Leœnej w Janowicach Wielkich.

1.3. Zakres robót objêtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych                          z wykonywaniem warstwy œcieralnej, wi¹¿¹cej, wyrównawczej i wzmacniaj¹cej z betonu asfaltowego                        wg PN-S-96025:2000 [10].

1.4. Okreœlenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wype³niacza mineralnego o okreœlonym sk³adzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiedni¹ iloœci¹ asfaltu                   lub polimeroasfaltu, wytworzona na gor¹co, w okreœlony sposób, spe³niaj¹ca okreœlone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa u³o¿ona i zagêszczona.

1.4.4. Œrodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezjê asfaltu do materia³ów mineralnych oraz zwiêksza odpornoœæ b³onki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wod¹;                          mo¿e byæ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Pod³o¿e pod warstwê asfaltow¹ - powierzchnia przygotowana do u³o¿enia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.

1.4.6. Asfalt up³ynniony - asfalt drogowy up³ynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia,                            czy jej w³aœciwoœci s¹ zgodne z recept¹ laboratoryjn¹.

1.4.9. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o d³ugoœci co najmniej 50 m) wykonany                            w warunkach zbli¿onych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzêtu i uzyskiwanych parametrów technicznych robót.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) – obci¹¿enie drogi ruchem samochodowym, wyra¿one w osiach obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobê.

1.4.11. Pozosta³e okreœlenia podstawowe s¹ zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA£Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania, podano                                 w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Asfalt

Nale¿y stosowaæ asfalt drogowy spe³niaj¹cy wymagania okreœlone w PN-C-96170:1965 [6].

W zale¿noœci od kategorii ruchu nale¿y stosowaæ asfalty drogowe podane tablicy 1 i 2.

Przy przebudowie drogi w Wieœciszowicach nale¿y stosowaæ asfalty i materia³y jak dla kategorii ruchu KR 2.

2.3. Wype³niacz

Nale¿y stosowaæ wype³niacz, spe³niaj¹cy wymagania okreœlone w PN-S-96504:1961 [9]                        dla wype³niacza podstawowego i zastêpczego.

Przechowywanie wype³niacza powinno byæ zgodne z PN-S-96504:1961 [9].

Tablica 1. Wymagania wobec materia³ów do warstwy œcieralnej z betonu asfaltowego

| Lp. | Rodzaj materia³u | Wymagania wobec materia³ów w zale¿noœci od kategorii ruchu |
| --- | --- | --- |
|  | nr normy | KR 1lub KR 2 | od KR 3 do KR 6 |
| 1 |

Kruszywo ³amane granulowane wg PN-B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]

a) ze ska³ magmowych i przeobra¿onych

b) ze ska³ osadowych

c) z surowca sztucznego (¿u¿le pomie-dziowe i stalownicze)

kl. I, II; gat.1, 2

jw.

jw.

kl. I, II1); gat.1

jw.2)

kl. I; gat.1

2

Kruszywo ³amane zwyk³e

wg PN-B-11112:1996 [2]

kl. I, II; gat.1, 2

-

3

¯wir i mieszanka

wg PN-B-11111:1996 [1]

kl. I, II

| - |
| --- |
| 4 | Grys i ¿wir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15] |

kl. I, II; gat.1, 2

| kl. I; gat.1 |
| --- |
| 5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] | gat. 1, 2 | - |
| 6 |

Wype³niacz mineralny:

a) wg PN-S-96504:1961[9]

b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratoryjnego

podstawowy,

zastêpczy

py³y z odpylania,

popio³y lotne

podstawowy

-

-

-

7

Asfalt drogowy

wg PN-C-96170:1965 [6]

D 50, D 70,

| D 100 | D 503), D 70 |
| --- | --- |
| 8 |

Polimeroasfalt drogowy

wg TWT PAD-97 [13]

DE80 A,B,C,

DP80

DE80 A,B,C,

DP80

tylko pod wzglêdem œcieralnoœci w bêbnie kulowym, pozosta³e cechy jak dla kl. I;  gat. 1

tylko dolomity kl. I, gat.1 w iloœci ( 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance                       z innymi kruszywami, w iloœci ( 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty                 i piaskowce bez ograniczenia iloœciowego

preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 2. Wymagania wobec materia³ów do warstwy wi¹¿¹cej, wyrównawczej i wzmacniaj¹cej                           z betonu asfaltowego

| Lp. | Rodzaj materia³u | Wymagania wobec materia³ów w zale¿noœci od kategorii ruchu |
| --- | --- | --- |
|  | nr normy | KR 1 lub KR 2 | KR 3 do KR 6 |
| 1 |

Kruszywo ³amane granulowane wg PN-B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]

a) z surowca skalnego

b) z surowca sztucznego (¿u¿le pomiedziowe i stalownicze)

kl. I, II; gat.1, 2

jw.

kl. I, II1); gat.1, 2

kl. I; gat. 1

2

Kruszywo ³amane zwyk³e

wg PN-B-11112:1996 [2]

kl. I, II; gat.1, 2

-

3

¯wir i mieszanka

wg PN-B-11111:1996 [1]

kl. I, II

| - |
| --- |
| 4 | Grys i ¿wir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15] |

kl. I, II; gat.1, 2

| kl. I, II1) gat.1, 2 |
| --- |
| 5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] | gat. 1, 2 | - |
| 6 |

Wype³niacz mineralny:

a) wg PN-S-96504:1961[9]

b) innego pochodzenia

wg orzeczenia laboratoryjnego

podstawowy,

zastêpczy

py³y z odpylania,

popio³y lotne

podstawowy

-

-

-

7

Asfalt drogowy

wg PN-C-96170:1965 [6]

D 50, D 70

D 50

8

Polimeroasfalt drogowy

wg TWT PAD-97 [13]

-

DE30 A,B,C

DE80 A,B,C,

DP30,DP80

1) tylko pod wzglêdem œcieralnoœci w bêbnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1

Dopuszcza siê stosowanie wype³niacza innego pochodzenia, np. py³y z odpylania, popio³y lotne z wêgla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego  i za zgod¹ In¿yniera.

2.5. Kruszywo

Nale¿y stosowaæ kruszywa podane w tablicy 1 i 2. jak dla kategorii ruch KR 2.

Sk³adowanie kruszywa powinno odbywaæ siê w warunkach zabezpieczaj¹cych je                                 przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.6. Asfalt up³ynniony

Nale¿y stosowaæ asfalt up³ynniony spe³niaj¹cy wymagania okreœlone w PN-C-96173:1974 [7].

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Nale¿y stosowaæ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spe³niaj¹ce wymagania okreœlone                         w WT.EmA-99 [14].

3. SPRZÊT

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzêt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazaæ siê mo¿liwoœci¹ korzystania z nastêpuj¹cego sprzêtu:

wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ci¹g³ym do wytwarzania mieszanek                              mineralno-asfaltowych,

uk³adarek do uk³adania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagêszczanego,

skrapiarek,

walców lekkich, œrednich i ciê¿kich,

walców stalowych g³adkich,

walców ogumionych,

szczotek mechanicznych lub/i innych urz¹dzeñ czyszcz¹cych,

samochodów samowy³adowczych z przykryciem lub termosów.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materia³ów

4.2.1. Asfalt

Asfalt nale¿y przewoziæ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].

Transport asfaltów drogowych mo¿e odbywaæ siê w:

cysternach kolejowych,

cysternach samochodowych,

bêbnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez In¿yniera.

4.2.2. Wype³niacz

Wype³niacz luzem nale¿y przewoziæ w cysternach przystosowanych do przewozu materia³ów sypkich, umo¿liwiaj¹cych roz³adunek pneumatyczny.

Wype³niacz workowany mo¿na przewoziæ dowolnymi œrodkami transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mo¿na przewoziæ dowolnymi œrodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj¹cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszankê betonu asfaltowego nale¿y przewoziæ pojazdami samowy³adowczymi z przykryciem                   w czasie transportu i podczas oczekiwania na roz³adunek.

Czas transportu od za³adunku do roz³adunku nie powinien przekraczaæ 2 godzin z jednoczesnym spe³nieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca siê stosowanie samochodów termosów z podwójnymi œcianami skrzyni wyposa¿onej                      w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyst¹pieniem do robót, w terminie uzgodnionym z In¿ynierem, Wykonawca dostarczy In¿ynierowi do akceptacji projekt sk³adu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badañ laboratoryjnych poszczególnych sk³adników i próbki materia³ów pobrane w obecnoœci In¿yniera do wykonania badañ kontrolnych przez Inwestora.

5.2.1. Warstwa œcieralna z betonu asfaltowego

Rzêdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy œcieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartoœci asfaltu podano w tablicy 3.

Tablica 3.	Rzêdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy œcieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartoœci asfaltu

|  | Rzêdne krzywych granicznych MM w zale¿noœci od kategorii ruchu |
| --- | --- |
| Wymiar oczek | KR 1 lub KR 2 | od KR 3 do KR 6 |
| sit (, mm | Mieszanka mineralna, mm |
| Zawartoœæ asfaltu |

od  0

| do 20 | od 0 do16 lub od 0 do 12,8 |
| --- | --- |

od 0 do 8

lub od 0 do 6,3

od  0

do 20

od  0

do 201)

od  0

| do 16 | od 0 do12,8 |
| --- | --- |

Przechodzi przez: 25,0

20,0

16,0

12,8

9,6

8,0

6,3

4,0

2,0

zawartoœæ

ziarn > 2,0

0,85

0,42

0,30

0,18

0,15

0,075

100

88÷100

78(100

68(93

59(86

54(83

48(78

40(70

29(59

(41(71)

20(47

13(36

10(31

7(23

6(20

5(10

100

90(100

80(100

69(100

62(93

56(87

45(76

35÷64

(36÷65)

26(50

19(39

17(33

13(25

12(22

7(11

100

90÷100

78(100

60(100

41(71

(29(59)

27(52

18(39

15(34

13(25

12(22

8(12

100

88÷100

78(100

68(85

59(74

54(67

48(60

39(50

29(38

(62(71)

20(28

13(20

10(17

7(12

6(11

5(7

100

90÷100

67(100

52(83

38(62

30(50

22(40

21(37

21(36

(64(79)

20(35

17(30

15(28

12(24

11(22

10(15

100

90÷100

80(100

70(88

63(80

55(70

44(58

30(42

(58(70)

18(28

12(20

10(18

8(15

7(14

6(9

100

87÷100

73(100

66(89

57(75

47(60

35(48

(52(65)

25(36

18(27

16(23

12(17

11(15

7(9

Orientacyjna zawartoœæ asfaltu w MMA, % m/m

5,0(6,5

5,0(6,5

5,5(6,5

4,5(5,6

4,3(5,4

4,8(6,0

4,8(6,5

1) mieszanka o uziarnieniu nieci¹g³ym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy œcieralnej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach poni¿ej.

Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy œcieralnej nawierzchni drogi o obci¹¿eniu ruchem dla KR1 lub KR2

Rys. 2.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16mm, od 0 do 12,8 mm  do warstwy œcieralnej nawierzchni drogi o obci¹¿eniu ruchem  KR1 lub KR2

Sk³ad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien byæ ustalony na podstawie badañ próbek wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spe³niaæ wymagania podane w tablicy 4 lp. od 1 do 5.

Wykonana warstwa œcieralna z betonu asfaltowego powinna spe³niaæ wymagania podane                            w tablicy 4 lp. od 6 do 8.

5.2.2. Warstwa wi¹¿¹ca, wyrównawcza i wzmacniaj¹ca z betonu asfaltowego

Rzêdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wi¹¿¹cej, wyrównawczej, wzmacniaj¹cej z betonu asfaltowego i orientacyjne zawartoœci asfaltu podano w tablicy 5.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wi¹¿¹cej, wyrównawczej                       i wzmacniaj¹cej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 8(13. Sk³ad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien byæ ustalony na podstawie badañ próbek wykonanych wg metody Marshalla; próbki powinny spe³niaæ wymagania podane w tablicy 6 lp. od 1 do 5.

Wykonana warstwa wi¹¿¹ca, wyrównawcza i wzmacniaj¹ca z betonu asfaltowego powinna spe³niaæ wymagania podane w tablicy 6 lp. od 6 do 8.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy œcieralnej z betonu asfaltowego

| Lp. | W³aœciwoœci | Wymagania wobec MMA i warstwy œcieralnej z BA w zale¿noœci od kategorii ruchu |
| --- | --- | --- |
| KR 1lub KR 2 | KR 3 do KR 6 |
| 1 | Modu³ sztywnoœci pe³zania 1), MPa | nie wymaga siê | ( 14,0 ((18)4) |
| 2 | Stabilnoœæ próbek wg metody Marshalla w temperaturze 60o C, kN | ( 5,52) | ( 10,03) |
| 3 | Odkszta³cenie próbek jw., mm | od 2,0 do 5,0 | od 2,0 do 4,5 |
| 4 | Wolna przestrzeñ w próbkach jw., % v/v | od 1,5 do 4,5 | od 2,0 do 4,0 |
| 5 | Wype³nienie wolnej przestrzeni w próbkach jw., % | od 75,0 do 90,0 | od 78,0 do 86,0 |
| 6 |

Gruboœæ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:

od 0 mm do 6,3 mm

od 0 mm do 8,0 mm

od 0 mm do 12,8 mm

od 0 mm do 16,0 mm

od 0 mm do 20,0 mm

od 1,5 do 4,0

od 2,0 do 4,0

od 3,5 do 5,0

od 4,0 do 5,0

od 5,0 do 7,0

od 3,5 do 5,0

od 4,0 do 5,0

| od 5,0 do 7,0 |
| --- |
| 7 | WskaŸnik zagêszczenia warstwy, % | ( 98,0 | ( 98,0 |
| 8 | Wolna przestrzeñ w warstwie, % (v/v) | od 1,5 do 5,0 | od 3,0 do 5,0 |

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16],                                         dotyczy tylko fazy projektowania sk³adu MMA

2)   próbki zagêszczone 2 x 50 uderzeñ ubijaka

3)   próbki zagêszczone 2 x 75 uderzeñ ubijaka

4) specjalne warunki, obci¹¿enie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

Tablica 5. Rzêdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wi¹¿¹cej, wyrównawczej                     i wzmacniaj¹cej z betonu asfaltowego oraz  orientacyjne zawartoœci asfaltu

|  | Rzêdne krzywych granicznych uziarnienia MM w zale¿noœci od kategorii ruchu |
| --- | --- |
| Wymiar oczek sit | KR 1 lub KR 2 | KR 3 do KR 6 |
| (, mm | Mieszanka mineralna, mm |

od 0

do 20

od 0

do 16

od 0

do 12,8

od 0

do 25

od 0

| do 20 | od 0 do 161) |
| --- | --- |

Przechodzi przez:

31,5

25,0

20,0

16,0

12,8

9,6

8,0

6,3

4,0

2,0

zawartoœæ

ziarn > 2,0 mm

0,85

0,42

0,30

0,18

0,15

0,075

100

87÷ 100

75(100

65(93

57(86

52(81

47(76

40(67

30(55

(45(70)

20(40

13(30

10(25

6(17

5(15

3(7

100

88÷100

78(100

67(92 60(86

53(80

42(69

30(54

(46(70)

20(40

14(28

11(24

8(17

7(15

3(8

100

85÷100

70(100

62(84

55(76

45(65

35(55

(45(65)

25(45

18(38

15(35

11(28

9(25

3(9

100

84÷100

75(100

68(90

62(83

55(74

50(69

45(63

32(52

25(41

(59(75)

16(30

10(22

8(19

5(14

5(12

4(6

100

87÷100

77(100

66(90

56(81

50(75

45(67

36(55

25(41

(59(75)

16(30

9(22

7(19

5(15

5(14

4(7

100

87÷100

77(100

67(89

60(83

54(73

42(60

30(45

(55(70)

20(33

13(25

10(21

7(16

6(14

5(8

Orientacyjna zawartoœæ asfaltu w MMA, % m/m

4,3(5,8

4,3(5,8

4,5(6,0

4,0(5,5

4,0(5,5

4,3(5,8

1) Tylko do warstwy wyrównawczej

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wi¹¿¹cej, wyrównawczej i wzmacniaj¹cej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 8 do 13.

Rys. 8.   Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy wi¹¿¹cej, wyrównawczej i wzmacniaj¹cej nawierzchni drogi o obci¹¿eniu ruchem KR1 lub KR2

Rys. 10.    Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm do warstwy wi¹¿¹cej, wyrównawczej i wzmacniaj¹cej nawierzchni drogi o obci¹¿eniu ruchem KR1 lub KR2

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wi¹¿¹cej, wyrównawczej                  oraz wzmacniaj¹cej z betonu asfaltowego

Lp.

| W³aœciwoœci | Wymagania wobec MMA, warstwy wi¹¿¹cej, wyrównawczej i wzmacniaj¹cej w zale¿noœci od kategorii ruchu |
| --- | --- |
| KR 1 lub KR 2 | od KR 3 do KR 6 |
| 1 | Modu³ sztywnoœci pe³zania 1), MPa | nie wymaga siê | ( 16,0 ((22)3) |
| 2 | Stabilnoœæ próbek wg metody Marshalla w temperaturze 60o C, zagêszczonych 2x75 uderzeñ ubijaka, kN |

( 8,0 (( 6,0)2)

| (11,0 |
| --- |
| 3 | Odkszta³cenie próbek jw., mm | od 2,0 do 5,0 | od 1,5 do 4,0 |
| 4 | Wolna przestrzeñ w próbkach jw., %(v/v) | od 4,0 do 8,0 | od 4,0 do 8,0 |
| 5 | Wype³nienie wolnej przestrzeni w próbkach jw., % | od 65,0 do 80,0 | ( 75,0 |
| 6 |

Gruboœæ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:

od 0 mm do 12,8 mm

od 0 mm do 16,0 mm

od 0 mm do 20,0 mm

od 0 mm do 25,0 mm

od 3,5 do 5,0

od 4,0 do 6,0

od 6,0 do 8,0

-

od 4,0do 6,0

od 6,0 do 8,0

| od 7,0 do 10,0 |
| --- |
| 7 | WskaŸnik zagêszczenia warstwy, % | ( 98,0 | ( 98,0 |
| 8 | Wolna przestrzeñ w warstwie, % (v/v) | od 4,5 do 9,0 | od 4,5 do 9,0 |

oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16],dotyczy tylko fazy projektowania   sk³adu MMA

dla warstwy wyrównawczej

specjalne warunki, obci¹¿enie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankê mineralno-asfaltow¹ produkuje siê w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ci¹g³ym zapewniaj¹cej prawid³owe dozowanie sk³adników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sk³adników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie sk³adników, w tym tak¿e wstêpne, powinno byæ wagowe i zautomatyzowane                      oraz zgodne z recept¹. Dopuszcza siê dozowanie objêtoœciowe asfaltu, przy uwzglêdnieniu zmiany jego gêstoœci w zale¿noœci od temperatury. Dozowanie sk³adników powinno byæ sterowane elektronicznie.

Tolerancje dozowania sk³adników mog¹ wynosiæ: jedna dzia³ka elementarna wagi, wzglêdnie przep³ywomierza, lecz nie wiêcej ni¿  ( 2 % w stosunku do masy sk³adnika.

Je¿eli jest przewidziane dodanie œrodka adhezyjnego, to powinien on byæ dozowany do asfaltu                   w sposób i w iloœciach okreœlonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien byæ ogrzewany w sposób poœredni, z uk³adem termostatowania, zapewniaj¹cym utrzymanie sta³ej temperatury z tolerancj¹ ( 5° C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosiæ:

- dla D 50 		od 145° C do 165° C,

- dla D 70		od 140° C do 160° C,

- dla D 100		od 135° C do 160° C,

- dla polimeroasfaltu -	wg wskazañ producenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno byæ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wype³niacza uzyska³a w³aœciw¹ temperaturê. Maksymalna temperatura gor¹cego kruszywa nie powinna byæ wy¿sza o wiêcej ni¿ 30o C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosiæ:

- z D 50	            	 	od 140° C do 170° C,

- z D 70			od 135° C do 165° C,

- z D 100		od 130° C do 160° C,

- z polimeroasfaltem - 	wg wskazañ producenta polimeroasfaltu.

5.4. Przygotowanie pod³o¿a

Pod³o¿e pod warstwê nawierzchni z betonu asfaltowego powinno byæ wyprofilowane i równe. Powierzchnia pod³o¿a powinna byæ sucha i czysta.

Nierównoœci pod³o¿a pod warstwy asfaltowe nie powinny byæ wiêksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nierównoœci pod³o¿a pod warstwy asfaltowe, mm

| Lp. | Drogi i place | Pod³o¿e pod warstwê |
| --- | --- | --- |
| œcieraln¹ | wi¹¿¹c¹ i wzmacniaj¹c¹ |
| 1 | Drogi klasy L i D oraz place i parkingi | 12 | 15 |

W przypadku gdy nierównoœci pod³o¿a s¹ wiêksze od podanych w tablicy 7, pod³o¿e                        nale¿y wyrównaæ poprzez frezowanie lub u³o¿enie warstwy wyrównawczej.

Przed roz³o¿eniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, pod³o¿e nale¿y skropiæ emulsj¹ asfaltow¹ lub asfaltem up³ynnionym w iloœci ustalonej w ST. Zalecane iloœci asfaltu po odparowaniu wody                z emulsji lub up³ynniacza podano w tablicy 8.

Powierzchnie czo³owe krawê¿ników, w³azów, wpustów itp. urz¹dzeñ powinny byæ pokryte asfaltem lub materia³em uszczelniaj¹cym okreœlonym w ST i zaakceptowanym przez In¿yniera.

Tablica 8. Zalecane iloœci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub up³ynniacza z asfaltu up³ynnionego

Lp.

Pod³o¿e do wykonania warstwy

| z mieszanki betonu asfaltowego | Iloœæ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub up³ynniacza z asfaltu up³ynnionego, kg/m2 |
| --- | --- |
| Pod³o¿e pod warstwê asfaltow¹ |
| 1 | Podbudowa/nawierzchnia t³uczniowa | od 0,7 do 1,0 |
| 2 | Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie | od 0,5 do 0,7 |
| 3 | Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni | od 0,2 do 0,5 |

5.5. Po³¹czenie miêdzywarstwowe

Ka¿d¹ u³o¿on¹ warstwê nale¿y skropiæ emulsj¹ asfaltow¹ lub asfaltem up³ynnionym                          przed u³o¿eniem nastêpnej, w celu zapewnienia odpowiedniego po³¹czenia miêdzywarstwowego,                             w iloœci ustalonej w projekcie.

Zalecane iloœci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub up³ynniacza                               podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane iloœci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub up³ynniacza                                 z asfaltu up³ynnionego

Lp.

| Po³¹czenie nowych warstw | Iloœæ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub up³ynniacza z asfaltu up³ynnionego kg/m2 |
| --- | --- |
| 1 | Podbudowa asfaltowa |
|  | 2 | Asfaltowa warstwa wyrównawcza lub wzmacniaj¹ca | od 0,3 do 0,5 |
| 3 | Asfaltowa warstwa wi¹¿¹ca | od 0,1 do 0,3 |

Skropienie powinno byæ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie up³ynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

8 h    przy iloœci powy¿ej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu up³ynnionego,

2 h    przy iloœci od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu up³ynnionego,

0,5 h przy iloœci od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu up³ynnionego.

Wymaganie nie dotyczy skropienia ramp¹ otaczarki.

5.6. Warunki przyst¹pienia do robót

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego mo¿e byæ uk³adana, gdy temperatura otoczenia                       jest nie ni¿sza od + 100 C dla wykonywanej warstwy gruboœci  ( 8 cm. Nie dopuszcza siê uk³adania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym pod³o¿u, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V ( 16 m/s).

5.7. Zarób próbny

Wykonawca przed przyst¹pieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych                               jest zobowi¹zany do przeprowadzenia w obecnoœci In¿yniera kontrolnej produkcji.

Sprawdzenie zawartoœci asfaltu w mieszance okreœla siê wykonuj¹c ekstrakcjê.

Tolerancje zawartoœci sk³adników mieszanki mineralno-asfaltowej wzglêdem sk³adu zaprojektowanego podano w tablicy 10.

Tablica 10. Tolerancje zawartoœci sk³adników mieszanki mineralno-asfaltowej wzglêdem sk³adu  zaprojektowanego  przy  badaniu  pojedynczej  próbki  metod¹  ekstrakcji,  % m/m

Lp.

| Sk³adniki mieszanki mineralno-asfaltowej | Mieszanki mineralno-asfaltowe do nawierzchni dróg o kategorii ruchu |
| --- | --- |
| KR 1 lub KR 2 | KR 3 do KR 6 |
| 1 |

Ziarna pozostaj¹ce na sitach o oczkach ( mm:

31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0

( 5,0

| ( 4,0 |
| --- |
| 2 | Ziarna pozostaj¹ce na sitach o oczkach # mm: 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 | ( 3,0 | ( 2,0 |
| 3 | Ziarna przechodz¹ce przez sito o oczkach ( 0,075mm | ( 2,0 | ( 1,5 |
| 4 | Asfalt | ( 0,5 | ( 0,3 |

5.8. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna byæ wbudowywana uk³adark¹ wyposa¿on¹ w uk³ad                     z automatycznym sterowaniem gruboœci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna byæ ni¿sza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkcie 5.3.

Zagêszczanie mieszanki powinno odbywaæ siê bezzw³ocznie zgodnie ze schematem przejœæ walca ustalonym na odcinku próbnym.

Pocz¹tkowa temperatura mieszanki w czasie zagêszczania powinna wynosiæ nie mniej ni¿:

- dla asfaltu D 50		130° C,

- dla asfaltu D 70		125° C,

- dla asfaltu D 100	120° C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskazañ producenta polimeroasfaltów.

Zagêszczanie nale¿y rozpocz¹æ od krawêdzi nawierzchni ku osi. WskaŸnik zagêszczenia u³o¿onej warstwy powinien byæ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Z³¹cza w nawierzchni powinny byæ wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle                          do osi drogi.

Z³¹cza w konstrukcji wielowarstwowej powinny byæ przesuniête wzglêdem siebie,                           co najmniej o 15 cm. Z³¹cza powinny byæ ca³kowicie zwi¹zane, a przylegaj¹ce warstwy powinny byæ                    w jednym poziomie.

Z³¹cze robocze powinno byæ równo obciête i powierzchnia obciêtej krawêdzi powinna byæ posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepn¹ taœm¹ asfaltowo-kauczukow¹. Sposób wykonywania z³¹cz roboczych powinien byæ zaakceptowany przez In¿yniera.

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien wykonaæ badania asfaltu, wype³niacza                oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawiæ wyniki                    tych badañ In¿ynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów

Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 11.

6.3.2. Sk³ad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sk³adu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji                              wg PN-S-04001:1967 [8]. Wyniki powinny byæ zgodne z recept¹ laboratoryjn¹ z tolerancj¹ okreœlon¹                    w tablicy 10. Dopuszcza siê wykonanie badañ innymi równowa¿nymi metodami.

6.3.3. Badanie w³aœciwoœci asfaltu

Dla ka¿dej cysterny nale¿y okreœliæ penetracjê i temperaturê miêknienia asfaltu.

6.3.4. Badanie w³aœciwoœci wype³niacza

Na ka¿de 100 Mg zu¿ytego wype³niacza nale¿y okreœliæ uziarnienie i wilgotnoœæ wype³niacza.

Tablica 11. Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki                        mineralno-asfaltowej

Lp.

Wyszczególnienie badañ

Czêstotliwoœæ badañ

| Minimalna liczba badañ na dziennej dzia³ce roboczej |
| --- |
| 1 | Sk³ad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w wytwórni |

1 próbka przy produkcji do 500 Mg

| 2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg |
| --- |
| 2 | W³aœciwoœci asfaltu | dla ka¿dej dostawy (cysterny) |
| 3 | W³aœciwoœci wype³niacza | 1 na 100 Mg |
| 4 | W³aœciwoœci kruszywa | przy ka¿dej zmianie |
| 5 | Temperatura sk³adników mieszanki mineralno-asfaltowej | dozór ci¹g³y |
| 6 | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej | ka¿dy pojazd przy za³adunku i w czasie wbudowywania |
| 7 | Wygl¹d mieszanki mineralno-asfaltowej | jw. |
| 8 | W³aœciwoœci próbek mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w wytwórni | jeden raz dziennie |
| lp.1 i lp.8 – badania mog¹ byæ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10] |

6.3.5. Badanie w³aœciwoœci kruszywa

Przy ka¿dej zmianie kruszywa nale¿y okreœliæ klasê i gatunek kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury sk³adników mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sk³adników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna byæ zgodna                   z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Dok³adnoœæ pomiaru ( 2° C. Temperatura powinna byæ zgodna z wymaganiami podanymi w ST.

6.3.8. Sprawdzenie wygl¹du mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygl¹du mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygl¹du                  w czasie produkcji, za³adunku, roz³adunku i wbudowywania.

6.3.9. W³aœciwoœci mieszanki mineralno-asfaltowej

W³aœciwoœci mieszanki mineralno-asfaltowej nale¿y okreœlaæ na próbkach zagêszczonych metod¹ Marshalla. Wyniki powinny byæ zgodne z recept¹ laboratoryjn¹.

6.4. Badania dotycz¹ce cech geometrycznych i w³aœciwoœci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

6.4.1. Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów

Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje tablica 12.

Tablica 12. Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

| Lp. | Badana cecha | Minimalna czêstotliwoœæ badañ i pomiarów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szerokoœæ warstwy | 2 razy na odcinku drogi o d³ugoœci 1 km |
| 2 | Równoœæ pod³u¿na warstwy | ka¿dy pas ruchu planografem lub ³at¹ co 10 m |
| 3 | Równoœæ poprzeczna warstwy | nie rzadziej ni¿ co 5m |
| 4 | Spadki poprzeczne warstwy | 10 razy na odcinku drogi o d³ugoœci 1 km |
| 5 | Rzêdne wysokoœciowe warstwy | pomiar rzêdnych niwelacji pod³u¿nej i poprzecznej oraz usytuowania osi wed³ug |
| 6 | Ukszta³towanie osi w planie | dokumentacji budowy |
| 7 | Gruboœæ warstwy | 2 próbki z ka¿dego pasa o powierzchni do 3000 m2 |
| 8 | Z³¹cza pod³u¿ne i poprzeczne | ca³a d³ugoœæ z³¹cza |
| 9 | KrawêdŸ, obramowanie warstwy | ca³a d³ugoœæ |
| 10 | Wygl¹d warstwy | ocena ci¹g³a |
| 11 | Zagêszczenie warstwy | 2 próbki z ka¿dego pasa o powierzchni do 3000 m2 |
| 12 | Wolna przestrzeñ w warstwie | jw. |

6.4.2. Szerokoœæ warstwy

Szerokoœæ warstwy œcieralnej z betonu asfaltowego powinna byæ zgodna z dokumentacj¹ projektow¹,.

6.4.3. Równoœæ warstwy

Nierównoœci pod³u¿ne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 [11] nie powinny byæ wiêksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nierównoœci warstw asfaltowych, mm

| Lp. | Drogi i place | Warstwa œcieralna | Warstwa wi¹¿¹ca | Warstwa wzmacniaj¹ca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Drogi klasy L i D oraz place i parkingi | 9 | 12 | 15 |

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na ³ukach powinny byæ zgodne z dokumentacj¹ projektow¹, z tolerancj¹ ( 0,5 %.

6.4.5. Rzêdne wysokoœciowe

Rzêdne wysokoœciowe warstwy powinny byæ zgodne z dokumentacj¹ projektow¹,                                        z tolerancj¹ ( 1 cm.

6.4.6. Ukszta³towanie osi w planie

Oœ warstwy w planie powinna byæ usytuowana zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹,                                  z tolerancj¹ 5 cm.

6.4.7. Gruboœæ warstwy

Gruboœæ warstwy powinna byæ zgodna z gruboœci¹ projektow¹, z tolerancj¹ ( 10 %. Wymaganie to nie dotyczy warstw o gruboœci projektowej do 2,5 cm dla której tolerancja wynosi (5 mm i warstwy                       o gruboœci od 2,5 do 3,5 cm, dla której tolerancja wynosi ( 5 mm.

6.4.8. Z³¹cza pod³u¿ne i poprzeczne

Z³¹cza w nawierzchni powinny byæ wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Z³¹cza w konstrukcji wielowarstwowej powinny byæ przesuniête wzglêdem siebie co najmniej o 15 cm. Z³¹cza powinny byæ ca³kowicie zwi¹zane, a przylegaj¹ce warstwy powinny byæ w jednym poziomie.

6.4.9. KrawêdŸ, obramowanie warstwy

Warstwa œcieralna przy opornikach drogowych i urz¹dzeniach w jezdni powinna wystawaæ od 3               do 5 mm ponad ich powierzchniê. Warstwy bez oporników powinny byæ wyprofilowane a w miejscach           gdzie zasz³a koniecznoœæ obciêcia  pokryte asfaltem.

6.4.10. Wygl¹d warstwy

Wygl¹d warstwy z betonu asfaltowego powinien mieæ jednolit¹ teksturê, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, ³uszcz¹cych siê i spêkanych.

6.4.11. Zagêszczenie warstwy i wolna przestrzeñ w warstwie

Zagêszczenie i wolna przestrzeñ w warstwie powinny byæ zgodne z wymaganiami                                 ustalonymi w ST i recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ i ST, je¿eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000[10] da³y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania                ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

dostarczenie materia³ów,

wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

posmarowanie lepiszczem krawêdzi urz¹dzeñ obcych i krawê¿ników,

skropienie miêdzywarstwowe,

roz³o¿enie i zagêszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

obciêcie krawêdzi i posmarowanie asfaltem,

przeprowadzenie pomiarów i badañ laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

10.1. Normy

| 1. PN-B-11111:1996 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. ¯wir i mieszanka |
| --- | --- |
| 2. PN-B-11112:1996 | Kruszywa mineralne. Kruszywa ³amane do nawierzchni drogowych |

3. PN-B-11113:1996

4.PN-B-11115:1998

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

| Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z ¿u¿la stalowniczego do nawierzchni drogowych |
| --- |
| 5. PN-C-04024:1991 | Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport |
| 6. PN-C-96170:1965 | Przetwory naftowe. Asfalty drogowe |
| 7. PN-C-96173:1974 | Przetwory naftowe. Asfalty up³ynnione AUN do nawierzchni drogowych |
| 8. PN-S-04001:1967 | Drogi samochodowe. Metody badañ mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumicznych |

9. PN-S-96504:1961

10. PN-S-96025:2000

Drogi samochodowe. Wype³niacz kamienny do mas bitumicznych

| Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania |
| --- |
| 11. BN-68/8931-04 | Drogi samochodowe. Pomiar równoœci nawierzchni planografem i ³at¹ |

10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó³sztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje,                         instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakoœci grysów i ¿wirów kruszonych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiêkszonej odpornoœci na odkszta³cenia trwa³e. Wytyczne oznaczania odkszta³cenia i modu³u sztywnoœci mieszanek mineralno-bitumicznych metod¹ pe³zania                   pod obci¹¿eniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995

Rozporz¹dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich usytuowanie                                 (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).

INFORMACJA   AKTUALIZACYJNA   O   ASFALTACH   WPROWADZONYCH                          NORM¥   PN-EN 12591:2002 (U)

Niniejsza aktualizacja ST zosta³a wprowadzona do stosowania przez Generaln¹ Dyrekcjê Dróg Krajowych i Autostrad pismem nr GDDKiA-BRI 3/211/3/03 z dnia
2003-09-22.

Podstawa zmian

W 2002 r. decyzj¹ prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zosta³a przyjêta,                          metod¹ notyfikacji (bez t³umaczenia), do stosowania w Polsce                                                                          norma PN-EN 12591:2002 (U), okreœlaj¹ce metody badañ i wymagania wobec asfaltów drogowych.

Norma ta klasyfikuje asfalty w innym podziale rodzajowym ni¿ dotychczasowa                                        norma PN-C-96170:1965.

Asfalty, zgodne z PN-EN 12591:2002 (U) s¹ dostêpne w Polsce od pocz¹tku 2003 r.

Norma PN-EN 12591:2002 (U), nie uniewa¿nia dotychczas stosowanej normy PN-C-96170:1965. Z chwil¹ przywo³ania w dokumentach kontraktowych                                                                                      normy PN-C-96170:1965 ma ona zastosowanie, pod warunkiem pozyskania asfaltu produkowanego                                wg PN-C-96170:1965.

Zmiany aktualizacyjne w ST

Niniejsza informacja dotyczy stosowania asfaltów wg PN-EN 12591:2002 (U) w ST,                            wydanych przez GDDP w 2001 r., uwzglêdniaj¹cych za³o¿enia „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó³sztywnych” (KTKNPP), GDDP - IBDiM, Warszawa 1997:

D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego

D-05.03.12 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego

D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)

D-05.03.22 Nawierzchnia z asfaltu piaskowego.

Niniejsza informacja dotyczy równie¿ innych ST uwzglêdniaj¹cych roboty z wykorzystaniem lepiszcza asfaltowego.

Zalecane lepiszcza asfaltowe

W zwi¹zku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Dróg i Mostów                           w porozumieniu z Generaln¹ Dyrekcj¹ Dróg Krajowych i Autostrad uaktualni³ zalecenia doboru lepiszcza asfaltowego do mieszanek mineralno-asfaltowych w „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó³sztywnych”, który by³ podstaw¹ opracowania ST wymienionych w punkcie 2.

Nowe zalecenia przedstawia tablica 1.

Tablica 1.	Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych wed³ug przeznaczenia mieszanki i obci¹¿enia drogi ruchem

| Typ mieszanki | Tablica za³. A | Kategoria ruchu |
| --- | --- | --- |
| i przeznaczenie | KTKNPP | KR1-2 | KR3-4 | KR5-6 |
| Beton asfaltowy do podbudowy | Tablica A | 50/70 | 35/50 | 35/50 |

Beton asfaltowy do warstwy wi¹¿¹cej

Tablica C

50/70

35/50

DE30 A,B,C

DE80 A,B,C

DP30

DP80

35/50

DE30 A,B,C

DP30

Mieszanki mineralno-asfaltowe do warstwy œcieralnej (beton asfaltowy, mieszanka SMA, mieszanka MNU)

Tablica E

50/70

DE80 A,B,C

DE150 A,B,C1

50/70

DE30 A,B,C

DE80 A,B,C1

DE30 A,B,C

DE80 A,B,C1

Uwaga: 1 - do cienkich warstw

Oznaczenia:

KTKNPP	-	Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó³sztywnych,

SMA	-	mieszanka mastyksowo-grysowa,

MNU	-	mieszanka o nieci¹g³ym uziarnieniu,

35/50	-	asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastêpuj¹cy asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965,

50/70	-	asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastêpuj¹cy asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965,

DE, DP	-	polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe.    Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa 1997

Wymagania wobec asfaltów drogowych

W zwi¹zku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Dróg i Mostów                     w porozumieniu z Generaln¹ Dyrekcj¹ Dróg Krajowych i Autostrad ustali³ wymagane w³aœciwoœci                      dla asfaltów z dostosowaniem do warunków polskich - tablica 2.

Tablica 2.	Podzia³ rodzajowy i wymagane w³aœciwoœci asfaltów drogowych o penetracji od 20(0,1 mm                 do 330(0,1 mm wg PN-EN 12591:2002 (U) z dostosowaniem do warunków polskich

| Lp. | W³aœciwoœci | Metoda | Rodzaj asfaltu |
| --- | --- | --- | --- |
| badania | 20/30 | 35/50 | 50/70 | 70/100 | 100/150 | 160/220 | 250/330 |
| W£AŒCIWOŒCI OBLIGATORYJNE |
| 1 | Penetracja w 25oC | 0,1mm | PN-EN 1426 | 20-30 | 35-50 | 50-70 | 70-100 | 100-150 | 160-220 | 250-330 |
| 2 | Temperatura miêknienia | oC | PN-EN 1427 | 55-63 | 50-58 | 46-54 | 43-51 | 39-47 | 35-43 | 30-38 |
| 3 | Temperatura zap³o-nu, nie mniej ni¿ | oC | PN-EN 22592 | 240 | 240 | 230 | 230 | 230 | 220 | 220 |

| 4 | Zawartoœæ sk³adni-ków rozpuszczal-nych, nie mniej ni¿ |
| --- | --- |

| % m/m | PN-EN 12592 |
| --- | --- |

99

99

99

99

99

99

99

| 5 | Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost) nie wiêcej ni¿ |
| --- | --- |

% m/m

PN-EN 12607-1

0,5

0,5

0,5

0,8

0,8

1,0

1,0

| 6 | Pozosta³a penetra-cja po starzeniu, nie mniej ni¿ |
| --- | --- |

| % | PN-EN 1426 |
| --- | --- |

55

53

50

46

43

37

35

| 7 | Temperatura miêk-nienia po starzeniu, nie mniej ni¿ |
| --- | --- |

| oC | PN-EN 1427 |
| --- | --- |

57

52

48

45

41

37

32

W£AŒCIWOŒCI SPECJALNE KRAJOWE

8

Zawartoœæ parafiny,

| nie wiêcej ni¿ | % | PN-EN 12606-1 |
| --- | --- | --- |

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

| 9 | Wzrost temp. miêk-nienia po starzeniu, nie wiêcej ni¿ |
| --- | --- |

| oC | PN-EN 1427 |
| --- | --- |

8

8

9

9

10

11

11

| 10 | Temperatura ³amli-woœci, nie wiêcej ni¿ |
| --- | --- |

| oC | PN-EN 12593 | Nie ok-reœla siê |
| --- | --- | --- |

-5

-8

-10

-12

-15

-16